2020年10月16日

刘静 传播与数字化经理 上海市春东路55号 201108 电话 +86 21 6119 1503 lynn.liu@roehm.com

罗姆全新宝克力® Optical HT兼具优异的耐热性和光学性能，让车灯更高效

- 罗姆推出长期使用温度更高的新款PMMA宝克力® Optical HT，为汽车和照明行业提供了一种全新的耐用材料

- 该新型材料集更高的热变形温度与优异的光学性能于一体，赋予产品设计师更大的创意灵活性

- 该材料长期工作温度可达105°C，已获UL RTI认证

罗姆公司模塑料业务部门推出一款全新的耐高温型特种模塑料——宝克力® Optical HT，该产品即使在更高的长期工作温度下也依然能保持卓越的光学性能。

作为罗姆聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑料产品组合中的一员，宝克力® Optical HT的性能十分均衡：它的光学效率达到了宝克力® 8N 的一流水准，但热变形温度更高，接近宝克力® Heatresist产品系列；此外，它也继承了宝克力®出色的耐老化性和耐用性。

这款新型特种模塑料为汽车前大灯和灯具组件的设计师提供了更多的创意空间，可助力打造鲜明独特的外观。

宝克力® Optical HT的长期工作温度高于标准15°C

汽车前大灯、大功率泛光灯和路灯所使用的光学组件通常都对材料有着较高的要求。而新的产品设计趋势，例如在使用高性能LED灯的同时缩小组件尺寸，却进一步提高了对材料的热性能要求。

然而，提高热变形温度往往意味着要牺牲部分哪怕是微小的光学性能。宝克力® Optical HT的问世解决了这一难题，使更高的热变形温度和优异的光学性能不再无法兼得。

罗姆公司灯具、挤出件和光学器件产品管理负责人René Kogler表示：“推出宝克力® Optical HT是为了满足市场对热变形温度更高的光学组件的需求，为灯具设计提供更大的灵活性。与当前标准相比，其长期工作温度提高了15°C，透明度和透光率却丝毫不受影响，这为灯具设计开启了新的大门。同时，它也继承了宝克力®的其它特性，如耐紫外线、耐老化、可回收等等，完全值得客户信赖。”

宝克力® Optical HT，专为高性能LED应用而设计

宝克力® Optical HT可采用各种标准热塑性工艺进行加工，其优异的流动性能与基础款模塑料不相上下，可用于生产复杂的光学组件。

罗姆甲基丙烯酸酯创新管理部门的项目经理Rüdiger Carloff博士强调道：“宝克力® Optical HT是专门为高性能LED应用而设计的，最高可承受105°C的温度。这一点已由RTI rating按照UL 746B标准完成认证。同时，它也是光路较长的导光管的理想选择。”

罗姆公司模塑料业务部门汽车行业高级产品经理Sivakumara Krishnamoorthy表示：“宝克力® Optical HT在汽车行业的应用潜力尤其巨大，因为汽车前大灯的长导光管和其它光学组件需要承受较高的热应力，对材料要求非常苛刻。我们相信，宝克力® Optical HT将为它们提供一种极佳的材料解决方案。”

© Adobe Stock

宝克力® Optical HT尤其适合用于生产汽车行业LED前大灯光学器件

© Adobe Stock

全新宝克力® Optical HT：长期工作温度高于行业标准，为灯具设计创造了新的机会

关于罗姆

罗姆是全球领先的甲基丙烯酸酯生产商之一，共有15 个生产基地，约3,500 名员工。在德国、中国、美国、俄罗斯和南非都拥有分支机构，在甲基丙烯酸酯化学领域中拥有超过 80年经验，并拥有一个强大的技术平台。我们的知名品牌包括宝克力®、Acrylite®、MERACRYLTM、DEGALAN® 和 DEGAROUTE®带格璐®，产品广泛应用于涂料、汽车、电子、照明、建筑和医疗健康等行业。请登录www.roehm.com 查看更多信息。